羊毛/尼龙增白剂WPE

[主要成份]  双苯乙烯基双基化合物的衍生物

[技术指标]

- 外   观： 浅黄绿色粉末

- 离 子 性： 阴离子

- PH稳定性：6-12

- 荧光强度： 100±1分（相对标准品）

[性能及特点]

- 本白偏微兰紫光,有良好的白度提升性。

- 对尼龙、羊毛、丝绸具有高亲和力。对纤维素纤维具有低到中等亲和力。

- 对还原剂和双氧水具有很高的稳定性。

[适用范围]

适用于棉、尼龙、丝绸、毛其混纺织物。

[使用方法]

- 棉纤维浸染(建议工艺)

用      量：0.05 ~0.15%(o.w.f)

无水元明粉：2-5g/l

双氧水35%：4-12g/l

氧漂稳定剂：2-4g/l

氢氧化钠100%：0.5-2.5g/l

浴       比： 1：10-20

工艺条件：90-100℃保温30-40min

- 尼龙/纤维素纤维浸染(尼龙/棉和尼龙/粘胶混纺织物最好结合还原漂白一起进行, 建议工艺)：

用      量：0.1-0.25%

保险粉:2-5g/l  无水元明粉:1-3g/l  螯合分散剂:1-2g/l  净洗剂:1g/l

PH值:约7

工艺条件：90-100℃保温30-40min

建议最后中和残余的还原剂(用约0.5g/l双氧水35%)以避免产生难闻气味和后续烘干过程中产生黄变.

[注意事项]

- 若与其它助剂同浴使用时，请注意同浴稳定性。

[包装、运输与贮存]

- 25kg一箱，也可根据客户要求包装。

- 运输时应小心轻放，防晒、防水、切勿损坏包装。

- 产品应贮存于干燥、阴凉、通风的仓库中，防止光照。

- 常温下贮存期为一年。