超柔印花粘合剂MCH-201

【概   述】

MCH-201是一种稳定的自交联丙烯酸类高分子聚合物乳液。该乳液专为高档织物印花而设计，可使成品具有手感柔软、色泽鲜艳、耐磨擦和皂洗牢度高等优点；在棉布、涤棉混纺布的印花都可获到良好的效果。它与合成增稠剂混合可调制适宜的印花浆，适用于平网印花或圆网印花。
【技术规格】

外观         带蓝光白色乳液

pH值         7-8

离子型       阴离子

【产品特点】

1 本品属于环保产品，无APEO和极超低甲醛释放，成膜无色透明，高温不泛黄。

2 印花后织物手感柔软、印花轮廓清晰、色彩鲜艳、干摩擦牢度3-4级、湿摩擦2.5级以上。

3 适合于各种印花设备，成膜速度慢，不堵网。

【使用方法】

建议配方如下：

中浅色               深色

MCH-201                10-20%               20-30%

色浆                   3-5%                 6-12%

合成增稠剂MCH-301     2.3 -3.0%            2.3 -3.0%

水                     余量                 余量

工艺流程：

1  调浆

先将合成增稠剂和水混合→高速打浆至成糊→加入粘合剂混合均匀→加入尿素水溶液→最后加入色浆打至所需要求。

2  印花

白布或色布→印花→烘干→焙烘（150-160℃x1.5-2min）

【包装储存】

125kg塑料桶装，使用后请把塑料袋封好，以防产品水分流失而成膜。