特效防沾污皂洗剂MCH-3262

【用    途】

MCH-3262具有较强的分散、络合性能和保护胶体的功能，可以作为直接、活性、靛蓝染料等染色、印花后织物表面浮色去除的皂洗剂。

【物化性能】

外  观    淡黄色透明粘稠液体

P H 值    约6-7

离子性    阴/非离子型

溶解性    可用冷水或温水以任何比例稀释

稳定性  本品对各种酸类、碱类以及阴、非离子性产品在染液中常用的浓度                   下十分稳定。

【产品特点】

1、强力分散、乳化、皂洗效果，主要用于直接、活性、还原染料染色后浮色的去除，尤其不会影响色光，同时增进强色织物的耐水牢度、皂洗沾色牢度。

2、于印花的皂洗，特别是印花织物绳状水洗方式具有优异的防白地沾污效果。

3、在染浴中无助染作用，低起泡性。

【使用方法】

应用范例：可将本品开稀至2-3倍作后使用。

染色织物皂洗配方：

MCH-3262（开稀）      1-3克/升

印花织物皂洗配方：

MCH-3262（开稀）      2-4克/升

在90-95℃下处理15～20分钟，然后水洗、烘干。

【贮    存】存放于阴凉、通风、干燥处。

【包    装】125kg塑料桶装