高浓无醛固色剂DAH

【产品简介】

该产品用于活性、直接染料染色物的后处理，分子中具有反应性基团,可显著提高织物的各项湿坚牢度。

【产品性状】

外  观：黄色粘稠液体

离子性：阳离子 
pH 值：5-6.5 
溶解性：易溶于水 
稳定性：耐酸、碱、电解质及硬水

【产品特点】 
　　1.固色工作液落色很少，有效避免剥浅、色变的产生； 
　　2.经本品处理后的织物，基本不影响色光，不影响亮丽色系的鲜亮度，不影响织物原有风格； 
　　3.经处理后的织物，皂洗沾色牢度、汗渍牢度、耐水牢度显著改善； 
　　4.突出的耐碱性能，可用在棉固色后丝光工艺。 
　　5.不含甲醛，符合环保性能；

【使用方法】
　　1.稀释方法：先把高浓产品稀释成标准浓度使用，一般情况下可以稀释3-5倍使用（已达到行业一流水平），常温稀释就可以了。也可以按客户要求稀释。 
　　2.在进行固色处理之前，请将染色织物充分的漂洗（有需要时进行皂洗），去除残存的染料、盐及碱，以保证后续的固色效果。 
　　3.推荐一般用量与工序： 
A浸渍法 
　　稀释后固色剂：   1-5％(o.w.f )
　　浴        比     1：15-20 
　　温度＆时间：20-30℃×15-20min 
　　皂洗后的染色布→浸渍于20-30℃的固色剂工作液中→   运行15-30min→水洗→烘干 。
B浸轧法 
　　稀释后固色剂：10-50 g／l 
　　皂洗后的染色布→室温浸轧固色剂工作液→烘干。
【包装与贮存】 
　　125kg／塑料桶室温密封保存，保质期6个月。